Приложение №1 к Техническому заданию

Требования к материалам

| Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Единица измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текстильные отходы потребления | Условное обозначение отходов | 501 | 509 | - | - |
|  | Характеристика отходов по роду волокна | хлопчатобумажные | хлопок в смеси с химическими волокнами | - | - |
|  | Характеристика отходов по способу выработки | - | - | тканые, нетканые | - |
|  | Характеристика отходов по цвету | белые и суровые | всех цветов | - | - |
|  | Зольность | - | 8 | - | - |
|  | Фактическая, нормированная влажность отходов-сырья | 10 | 19 | - | % |
| Гвозди строительные | Диаметр головки | от 3,2 | - | - | мм |
|  | Длина гвоздя | от 40 | - | - | мм |
|  | Толщина головки | - | 9,6 | - | мм |
|  | Отклонение от соосности головки относительно стержня | +0,2 | - | - | мм |
|  | Диаметр стержня | от 1,6 | - | - | мм |
|  | Марка стали | - | Ст1кп; Ст2кп; Ст3пс; Ст3кп | - | - |
|  | Отклонение от круглости головок | - | +1,1 | - | мм |
|  | Масса одной тысячи гвоздей | 0,633 | - | - | кг |
|  | Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя | - | 1 | - | мм |
| Мыло твердое хозяйственное | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) | 69 | - | - | г |
|  | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) в пределах | +35 | +42 | - | °С |
|  | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира | - | 2 | - | % к массе жирных кислот |
|  | Группа | от III | - | - | - |
|  | Первоначальный объем пены | 300 | - | - | см3 |
|  | Массовая доля свободной едкой щелочи | - | до 0,16 | - | % к номинальной массе куска |
|  | Массовая доля свободной углекислой соды | - | 1 | - | % к номинальной массе куска |
| Кабель. | Номинальная толщина изоляции | - | 0,8 | - | мм |
|  | Максимальная продолжительность короткого замыкания | - | 5 | - | С |
|  | Прочность при разрыве изоляции до и после старения | 9 | - | - | Н/мм2 |
|  | Продавливание изоляции при высокой температуре | - | 50 | - | % |
|  | Напряжение | - | 0,66; 1 | - | кВ |
|  | Наличие поверх изоляции и токопроводящих жил термического барьера из слюдосодержащих лент | - | да; нет | - | - |
|  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | 125 | - | - | % |
|  | Относительное удлинение наружной оболочки при разрыве до и после старения и при низкой температуре | 20 | - | - | % |
|  | Водопоглощение наружной оболочки, увеличение массы | - | 10 | - | мг/см2 |
|  | Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании | - | 250 | - | °C |
|  | По форме поперечного сечения кабеля | - | - | круглые | - |
|  | Номинальное сечение жилы | - | 2,5 | - | мм2 |
|  | Количество токопроводящих жил | 1 | - | - | шт. |
|  | Материал токопроводящих жил | - | медь; алюминий | - | - |
|  | Класс токопроводящих жил | - | - | 1 | - |
|  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил | - | однопроволочные | - | - |
|  | Допустимый радиус изгиба | 7,5Dн | - | - | - |
|  | В течение 10 минут кабели выдерживают переменное напряжение частотой 50 Гц и постоянное напряжение | 3 | - | - | кВ |
|  | Огнестойкость | - | да; нет | - | - |
|  | Прочность при разрыве наружной оболочки после старения | 9 | - | - | Н/мм2 |
|  | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей | - | до 0,35 | - | кА |
|  | Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля | - | +90 | - | °C |
|  | Максимальное постоянное напряжение в электрических сетях | - | 1,44 | - | кВ |
|  | Материал наружной оболочки кабеля | - | полиэтилен; поливинилхлоридный пластикат; поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести; полимерная композиция не содержащая галогенов | - | - |
|  | Материал изоляции кабеля | - | сшитый полиэтилен; полиэтилен; поливинилхлоридный пластикат; поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; полимерная композиция не содержащая галогенов. | - | - |
|  | Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 ºС | - | до 18,2 | - | Ом |
|  | Потеря массы наружной оболочки | - | 1,5 | - | мг/см2 |
|  | Усадка изоляции | - | 4 | - | % |
|  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве в диапазон | -30 | +30 | - | % |
|  | Допустимая температура нагрева жил по условию невозгорания при коротком замыкании | - | +400 | - | °C |
|  | Металлическое покрытие жил | - | без покрытия или с покрытием | - | - |
|  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | - | +130 | - | °C |
|  | Водопоглощение изоляции, увеличение массы | - | 10 | - | мг/см2 |
|  | Срок службы кабелей | 25 | - | - | лет |
| Шпатлевка масляно-клеевая | Внешний вид | - | - | однородная пастообразная масса без посторонних включений, комков и сгустков | - |
|  | Цвет | - | - | белый | - |
|  | Толщина слоя | 1 | 1,1 | - | мм |
|  | Расход | - | Менее 1,0 | - | кг/м² |
|  | Время высыхания на отлип и полное | - | 24 | - | час |
|  | Консистенция | - | 8 | - | см |
|  | Прочность сцепления с бетонной поверхностью | 0,4 | - | - | кг/см² |
|  | Сухой остаток | 71 | - | - | % |
|  | Тонкость перетира | - | 0,7 | - | % |
|  | pH | 9 | - | - | - |
|  | Состав | - | - | полумасляная олифа, мел, вода, консервант, КМЦ, технологические добавки | - |
|  | Морозостойкость | - | - | замораживание до - 25ºС продолжительностью до одного месяца | - |
|  | Упаковка | Ведро | Пакет | - | - |
|  | Фасовка | 1,5 | 25 | - | кг |
| Раствор готовый | Марка | - | - | М100 и М150 | - |
|  | По основному назначению | - | - | Кладочный | - |
|  | Марка по подвижности | Пк2 | - | - | - |
|  | Норма подвижности по погружению конуса | - | до 13 | - | См |
|  | Расслаиваемость | - | 10 | - | % |
|  | Марка по морозостойкости | от F35 | - | - | - |
|  | Класс по средней плотности | - | Тяжелый; легкий | - | - |
|  | Класс прочности на сжатие в проектном возрасте | В7,5 | - | - | - |
|  | Содержание золы-уноса | - | 20 | - | % массы цемента |
| Кислород технический газообразный | Сорт | 2 | - | - | - |
|  | Объемная доля кислорода | 99,5 | - | - | % |
|  | Запах | - | Отсутствует | - | - |
|  | Объемная доля двуокиси углерода | - | 0,01 | - | % |
|  | Объемная доля водорода | - | менее 0,5 | - | % |
|  | Упаковка | - | - | Упакован в баллоны голубого цвета | - |
|  | Объемная доля водяных паров | - | 0,0065 | - | % |
| Канифоль | Массовая доля воды | - | 0,2 | - | % |
|  | Массовая доля золы | - | 0,04 | - | % |
|  | Массовая доля механических примесей | - | 0,04 | - | % |
|  | Массовая доля неомыляемых веществ | - | 7,5 | - | % |
|  | Массовая доля неомыляемых веществ | - | 6 | - | % |
|  | Сорт | 2 | - | - | - |
|  | Температура размягчения | +66 | - | - | °С |
|  | Кислотное число | 166 | - | - | мг КОН на 1 г продукта |
|  | Температура самовоспламенения | - | - | +321 | °С |
| Двутавры стальные горячекатаные | Высота двутавра | 100 | - | - | мм |
|  | Масса 1 м | - | 13,7 | - | кг |
|  | Момент инерции плоскости X-X | - | до 573 | - | см4 |
|  | Толщина стенки | - | до 5 | - | мм |
|  | Площадь попе- речного сечения | - | менее 17,5 | - | см2 |
|  | Средняя толщина полки | Более 7,1 | - | - | мм |
|  | Длина | - | 12 | - | м |
|  | Предельное отклонение по толщине полки | -0,7 | - | - | мм |
|  | Радиус закругления полки | - | 3 | - | мм |
|  | Момент сопротивления плоскости Y-Y | - | 11,5 | - | см3 |
|  | Точность прокатки | - | Б/В | - | - |
|  | Прогиб стенки | - | 0,735 | - | мм |
|  | Кривизна | - | 24 | - | мм |
|  | Перекос полки | - | до 1,47 | - | мм |
|  | Предельные отклонения по высоте | -2 | +2 | - | мм |
|  | Статический момент полусечения плоскости X-X | 23 | - | - | См3 |
|  | Масса изделия | - | 164,4 | - | кг |
|  | Радиус внутреннего закругления | - | 8 | - | мм |
|  | Номер двутавра | - | 14 | - | - |
|  | Ширина полки | - | до 74 | - | мм |
|  | Уклон внутренних граней полок | 6 | до 13 | - | % |
| Олифа комбинированная | Отстой по объему | - | 1 | - | % |
|  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (илиВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С | 20 | 60 | - | с |
|  | Массовая доля нелетучих веществ | 68 | 72 | - | % |
|  | Кислотное число | - | 10 | - | мг КОН/г |
|  | Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С | - | - | Полная | - |
|  | Цвет по йодометрической шкале | - | 800 | - | мг I2/100см3 |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле | +32 | - | - | °С |
|  | Время высыхания до степени 3 при t° 20±2°С | - | 24 | - | ч |
| Электроды | Тип электродов по допустимым пространственным положениям сварки или наплавки | - | - | для всех положений кроме вертикального сверху вниз | - |
|  | Длина зачищенного от покрытия конца | 20 | - | - | мм |
|  | Относительное удлинение (механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла) | 6 | - | - | % |
|  | Тип электрода | Э42 | - | - | - |
|  | Покрытие электродов | - | - | плотное и прочное, без вздутий, пор, наплывов, трещин | - |
|  | Максимальный линейный размер поры или шлакового включения | - | 2 | - | мм |
|  | Марка проволоки | - | Св-10Г2 или Св-08 или Св-10ГА или Св-08А или Св-08АА или Св-08А | - | - |
|  | Число внутренних пор и шлаковых включений в месте их наибольшего скопления на 100 мм длины шва в однопроходном шве | - | - | 3 | шт. |
|  | Временное сопротивление разрыву (механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла) | 42 | - | - | кгс/мм2 |
|  | Номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки | 150 | 450 | - | - |
|  | Предельные отклонения напряжения холостого хода ниточника переменного тока | -10 | +10 | - | В |
|  | Число внутренних пор и шлаковых включений в месте их наибольшего скопления на 100 мм длины шва во многопроходном шве | - | - | 5 | шт. |
|  | Ударная вязкость (механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла) | 7 | - | - | кгс ∙ м/см2 |
|  | Номинальный диаметр электрода | - | 8 | - | мм |
|  | Вид покрытия электродов | - | с кислым покрытием или с покрытием смешанного вида или с рутиловым покрытием или с целлюлозным покрытием или с основным покрытием | - | - |
|  | Предельные отклонения по длине зачищенного от покрытия конца | -7,5 | +7,5 | - | мм |
| Сталь полосовая | Ширина | 40 | - | - | мм |
|  | Толщина | 4 | - | - | мм |
|  | По толщине подразделяют | - | БТ1; БТ2; БТ3; ВТ1; ВТ2; ВТ3 | - | - |
|  | Марка стали | Ст3сп | - | - | - |
|  | Предельные отклонения по толщине проката | -1,8 | +0,2 | - | мм |
|  | Масса 1м | - | 94,2 | - | кг |
|  | В 1 тонне | 10,62 | - | - | м |
| Анкер-шпилька распорного типа HST | Описание | - | - | Предназначен для установки колонн, перекрытий, балок, оборудования в тоннелях и тому подобных конструкций. Позволяет осуществлять крепление, как в обычном бетоне, так и в бетоне с трещинами, а также использовать сквозной монтаж крепления, что резко ускоряет работу. | - |
|  | Максимальная толщина закрепляемого материала | 20 | - | - | мм |
|  | Материал | - | - | Сталь оцинкованная | - |
|  | Глубина отверстия | - | 115 | - | мм |
|  | Диаметр отверстия | - | 16 | - | мм |
|  | Нагрузка на вырывание сжат./растянут. | 5,7 | - | - | кН |
|  | Нагрузка на срез. сжат./растянут. | 20 | - | - | кН |
|  | Момент затяжки | 60 | - | - | Нм |
| Анкер болт | Описание | - | - | Применяют при строительных и ремонтных работах, для монтажа и крепления различных конструкций к бетону, полнотелому кирпичу и камню, для установки самого разного оборудования | - |
|  | Диаметр | 12 | - | - | мм |
|  | Длина | 100 | - | - | мм |
|  | Класс прочности | 5.8 | 12.9 | - | - |
|  | толщина прикрепляемого материала | - | 50 | - | мм |
|  | Минимальная глубина сверления | 105 | - | - | мм |
|  | Диаметр отверстия | - | 12 | - | мм |
|  | Покрытие | - | - | белый и желтый цинк | - |
|  | Вес 1000 шт. | 80 | - | - | кг |
| Эмаль ПФ-115 | Цвет | - | - | Серый | - |
|  | Сорт | Первый | Высший | - | - |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру | от 49 | - | - | % |
|  | Массовая доля нелетучих веществ | 60 | 66 | - | % |
|  | Степень разбавления до вязкости 28–30 (неизменный показатель) с по вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4 мм должна быть при температуре (20±0,5) °С | - | 20 | - | % |
|  | Степень перетира | - | 25 | - | мкм |
|  | Укрывистость высушенной пленки | - | 60 | - | г/м |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | + | 24 | - | ч |
|  | Эластичность пленки при изгибе | - | 1 | - | мм |
|  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 | 40 | - | - | см |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла | 2 | - | - | ч |
| Болты с шестигранной головкой | Шаг резьбы | - | Крупный; мелкий | - | - |
|  | Диаметр стержня | 8 | - | - | мм |
|  | Диаметр описанной окружности | более 13 | - | - | мм |
|  | Высота опорной поверхности | 0,15 | - | - | мм |
|  | Длина резьбы | 22 | - | - | мм |
|  | Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке | 2,8 | - | - | мм |
|  | Теоретическая масса 1000 шт. болтов | более 6,37 | - | - | кг |
|  | Диаметр отверстия в головке | - | 3,2 | - | мм |
|  | Недорез резьбы | - | 7 | - | мм |
|  | Исполнение | 1 | - | - | - |
|  | Сбег резьбы | - | нормальный; короткий | - | - |
|  | Внутренний диаметр резьбы | - | 10,647 | - | мм |
|  | Высота головки | 5 | - | - | мм |
|  | Средний диаметр резьбы | 7,188 | - | - | мм |
|  | Класс точности | - | А; В | - | - |
|  | Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке | - | до 97 | - | мм |
|  | Напряжение от пробной нагрузки | - | 750 | - | Н/мм2 |
|  | Недорез резьбы | - | нормальный; короткий; длинный | - | - |
|  | Номинальный диаметр резьбы | - | 12 | - | мм |
|  | Временное сопротивление материала | - | 1080 | - | Н/мм2 |
|  | Радиус под головкой | - | 0,6 | - | мм |
|  | Шаг резьбы | 1 | - | - | мм |
|  | Длина болта | - | - | 35, 40, 50, 70, 100 | мм |
|  | Материал | - | сталь; бронза; алюминий | - | - |
|  | Диаметр отверстия в стержне | - | 3,2 | - | мм |
|  | Внутренний диаметр по дну впадины | от 6,465 | - | - | мм |
|  | Сбег резьбы | - | 43 | - | мм |
|  | Предел текучести | - | 835 | - | Н/мм2 |
|  | Совместимость с используемыми гайками и шайбами | - | - | Наличие | - |
|  | Болты | - | шестигранные с уменьшенной головкой; шестигранные | - | - |
|  | Диаметр опорной поверхности резьбы | от 10,4 | - | - | мм |
|  | Размер под ключ | от 11 | - | - | мм |
| Проволока горячекатаная в мотках | Способ охлаждения | - | УО1 или УО2 или ВО | - | - |
|  | Масса одного мотка | 160 | - | - | кг |
|  | Массовая доля углерода | - | 0,49 | - | % |
|  | Диаметр | 6,3 | 6,5 | - | мм |
|  | Массовая доля марганца в пределах | 0,25 | 1,1 | - | % |
|  | Марка стали | - | Ст0 или Ст1кп или Ст1пс или Ст1сп или Ст2 кп или Ст2пс или Ст2сп или Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп | - | - |
|  | Точность прокатки | Б | В | - | - |
|  | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва | 58 | - | - | % |
|  | Временное сопротивление | - | 540(55) | - | Н/мм2 (кгс/мм2) |
|  | Массовая доля кремния | - | 0,3 | - | % |
| Лак БТ-577 | Описание | - | - | Представляет собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива. Лак предназначается для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке. | - |
|  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при 20,0±0,5 °С | от 17 | до 36 | - | см |
|  | Массовая доля нелетучих веществ | 37 | 41 | - | % |
|  | Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2 °С и 100-110 °С | - | 24 | - | ч |
|  | Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 | 0,2 | - | - | условные единицы |
|  | Эластичность пленки при изгибе | - | 1 | - | мм |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С | от 47 | - | - | ч |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора ГОСТ 5631-79 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) при 20±2 °С | 3 | - | - | ч |
| Лента киперная | Ширина ленты | - | - | 40 | мм |
|  | Полоса по основе (близна в одну нить), в общей сложности | - | 40 | - | см |
|  | Материал | - | хлопчатобумажная пряжа; нить полиэфирная; пряжа полиэфирновискозная; пряжа из полиэфирного волокна | - | - |
|  | Утолщение нитей утка (не более трехкратной толщины) | - | 2 | - | шт. |
|  | Предельные отклонения по ширине | -2 | +2 | - | мм |
|  | Толщина ленты | 0,16 | 0,38 | - | мм |
|  | Предельные отклонения по толщине | -0,3 | +0,3 | - | мм |
|  | Нарушение кромки на глубину 1 мм, в общей сложности | - | 40 | - | см |
|  | Разрывная нагрузка ленты по основе | 255 (26) | - | - | Н (кгс) |
|  | Разрывное удлинение при растяжении | 5 | - | - | % |
|  | Линейная плотность ленты | 3,65 | - | - | г/м |
| Припои оловянно-свинцовые | По химическому составу | - | - | бессурьмянистые | - |
|  | Марка | - | ПОС 40; ПОС 61; ПОС 61М | - | - |
|  | Массовая доля олова | 39 | 61 | - | % |
|  | Массовая доля меди | - | 2,1 | - | % |
|  | Массовая доля сурьмы | - | 0,2 | - | % |
|  | Массовая доля мышьяка | - | до 0,03 | - | ? |
|  | Температура плавления Солидус и Ликвидус | - | до +239 | - | °С |
|  | Плотность | 8,5 | - | - | г/см3 |
|  | Удельное электросопротивление | 0,139 | - | - | Ом · мм2/м |
|  | Ударная вязкость | 3,2 | - | - | кгс/см2 |
|  | Относительное удлинение | 40 | - | - | % |
|  | Теплопроводность | 0,1 | - | - | ккал/см · с · град |
| Шайбы | Диаметр отверстия | - | 13,5 | - | мм |
|  | Теоретическая масса 1000 шт. шайб | - | 23,76 | - | кг |
|  | Предельные отклонения по толщине в пределах | -0,6 | +0,6 | - | мм |
|  | Допуск плоскостности | - | 0,8 | - | мм |
|  | Наружный диаметр шайбы | 24 | - | - | мм |
|  | Диаметр резьбы крепежной детали | 8 | - | - | мм |
|  | Допуск параллельности | - | 0,3 | - | мм |
|  | Совместимость с используемыми болтами и гайками | - | - | Наличие | - |
|  | Материал | - | сталь; бронза; алюминий; латунь | - |  |
|  | Толщина | - | до 3,1 | - | мм |
|  | Класс точности | - | А;С | - | - |
| Противопожарная монтажная пена | Состав | - | - | Полиуретановая пена | - |
|  | Класс огнестойкости материала по DIN4102 | В1 | - | - | - |
|  | Время сдерживания огня в монтажном соединении | 4 | - | - | ч. |
|  | Предел звукоизоляции | от 40 | - | - | дБ |
|  | Плотность в переделах не уже | 30 | 40 | - | кг/м³ |
|  | Температура применения в диапазоне не уже | до +6 | от +34 | - | °C |
|  | Теплопроводность | - | 36 | - | мВт/м.К |
|  | Плотность на разрыв | от 100 | - | - | кПа |
| Портландцемент общестроительного назначения | Вид по вещественному составу | - | - | портландцемент (без минеральных добавок) | - |
|  | Прочность на сжатие в возрасте 2 и 7 суток | 10 | 30 | - | МПа |
|  | Вспомогательные компоненты | - | 5 | - | % от массы |
|  | Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте | 400 | - | - | - |
|  | Класс прочности цемента | от 22,5Н | - | - | - |
|  | Предел прочности при изгибе в возрасте 3 и 28 суток | 5,4 (55) | - | - | МПа (кгс/см2) |
|  | Массовая доля ангидрида серной кислоты в цементе | 1 | 4 | - | % по массе |
|  | Начало схватывания | 45 | - | - | мин. |
|  | Класс по прочности на сжатие в возрасте 2 (7) суток (скорости твердения) | - | Н;Б | - | - |
|  | Потеря массы при прокаливании | - | 5 | - | % по массе |
|  | Предел прочности при сжатии в возрасте 3 и 28 суток | - | до 58,8 (600) | - | МПа (кгс/см2) |
|  | Содержание портландцементного клинкера | 95 | - | - | % от массы |
| Проволока светлая | Диаметр | 3 | - | - | мм |
|  | По виду поверхности | - | с покрытием; без покрытия | - | - |
|  | По виду обработки | - | термически обработана; термически необработанна | - | - |
|  | По точности изготовления | - | Повышенной; нормальной | - | - |
|  | По временному сопротивлению разрыву | - | I; II | - | - |
|  | Предельное отклонение по диаметру проволоки | -0,2 | -0,1 | - | мм |
|  | Овальность проволоки | -0,1 | -0,05 | - | мм |
|  | Временное сопротивление разрыву | 390 (40) | 1080 (110) | - | Н/мм2 (кгс/мм2) |
|  | Относительное удлинение, для термически обработанной проволоки | 12 | - | - | % |
|  | Масса проволоки в мотке или на катушке | 5 | - | - | кг |
| Гайки шестигранные | Диаметр описанной окружности | - | до 21,2 | - | мм |
|  | Исполнение | 1 | 3 | - | - |
|  | dw | 11,7 | - | - | мм |
|  | Теоретическая масса 1000 шт. | - | 18,4 | - | кг |
|  | Напряжение от пробной нагрузки | - | 1200 | - | Н/мм2 |
|  | Внутренний диаметр по дну впадины | - | до 10,45 | - | мм |
|  | Класс прочности сопрягаемых болтов | - | 8,8; 10,9; 12,9 | - | - |
|  | Тип гайки | 1 | 2 | - | - |
|  | Шаг резьбы | - | 1,75 | - | мм |
|  | Напряжение от пробной нагрузки | 260 | - | - | Н/мм2 |
|  | hw | - | 0,6 | - | мм |
|  | Покрытие | 01 | 13 | - | - |
|  | Твердость по Виккерсу | 200 | - | - | HV |
|  | Высота | 6,4 | - | - | мм |
|  | Номинальный диаметр резьбы | - | 12 | - | мм |
|  | Класс прочности гайки | 8 | 12 | - | - |
|  | da | - | 13 | - | мм |
|  | Материал | - | сталь; бронза; алюминий | - | - |
|  | Класс точности | - | А; В | - | - |
|  | Внутренний диаметр по дну впадины | - | до 10,65 | - | мм |
|  | Совместимость с используемыми болтами и шайбами | - | - | Наличие | - |
|  | Условное обозначение группы | 21 | 35 | - | - |
|  | Размер "под ключ" | - | до 20 | - | мм |
|  | Шаг резьбы | - | Крупный; мелкий | - | - |
|  | Средний диаметр резьбы | - | 11,188 | - | мм |
| Трубки для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов | Удельное объемное электрическое сопротивление | 1*10^10 | - | - | Ом·см |
|  | Предельно допустимые концентрации хлористого водорода при длительном воздействии температур выше 175 °С | - | 5 | - | мг/м3 |
|  | Предельные отклонения по внутреннему диаметру | от -1 | до +1 | - | мм |
|  | Теоретическая масса 1 м трубки | - | 68,56 | - | г |
|  | Применяемость при температуре в диапазоне не уже | -40 | +60 | - | °С |
|  | Электрическая прочность в условиях повышенной влажности в условиях ГОСТ 6433.1: 6(15-35) 45-75÷24 (20) 95М (20) трансформаторное масло | 10 | - | - | кВ/мм |
|  | Относительное удлинение при разрыве | 120 | - | - | % |
|  | Толщина стенки | 0,7 | - | - | мм |
|  | Внутренний диаметр | от 12 | до 20 | - | мм |
|  | Прочность при растяжении | 9,8 (100) | - | - | МПа (кгс/см2) |
|  | Цвет | - | Белый; черный; серый; коричневый; красный; розовый; оранжевый; желтый; зеленый; светло-синий; голубой; фиолетовый; бордо; синий | - | - |
|  | Марка | - | ТВ-40; ТВ-40Т; ТВ-40А; ТВ-50; ТВ-50-14; ТВ-60 | - | - |
|  | Предельные отклонения по толщине стенки | -0,1 | +0,1 | - | мм |
|  | Электрическая прочность в условиях ГОСТ 6433.1: 6(15-35) 45-75М (20) трансформаторное масло и в условиях пониженной температуры в условиях ГОСТ 6433.1: 6(15-35) 45-75÷2 (-60) М (20) трансформаторное масло | 10 | - | - | кВ/мм |
|  | Сорт | - | 1; высший | - | - |
| Доски обрезные хвойных пород | Длина | 2 | 3,75 | - | м |
|  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rтmax. | - | 1250 | - | мкм |
|  | Заболонные грибные окраски и плесень (Глубокие) | - | 50 | - | % от площади пиломатериала |
|  | Влажность пиломатериалов | - | 22 | - | %. |
|  | Наклон волокон | 0 | - | - | % от площади пиломатериала |
|  | Предельные отклонения от номинальной ширины и толщины пиломатериалов | -3 | +3 | - | мм |
|  | Толщина | - | 40 | - | мм |
|  | Стрела прогиба | - | 2 | - | в долях ширины пиломатериала в % |
|  | Сучки, сросшиеся здоровые кромочные на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 2 | - | шт. |
|  | Прорость односторонняя длиной | - | 1/40 | - | в долях длины пиломатериала |
|  | Сучки, частично сросшиеся и несросшиеся кромочные на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 1 | - | в долях ширины стороны |
|  | Сучки, сросшиеся здоровые кромочные на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 1 | - | в долях ширины стороны |
|  | Сучки, сросшиеся здоровые пластевые и ребровые на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 4 | - | шт. |
|  | Сучки, частично сросшиеся и несросшиеся кромочные на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 2 | - | шт. |
|  | Прорость односторонняя шириной | - | 0,25 | - | в долях соответствующей стороны пиломатериала |
|  | Предельные отклонения от номинальной длины пиломатериалов | -25 | +50 | - | мм |
|  | Пластевые и кромочные трещины, в том числе выходящие на торец (глубокие и неглубокие) | - | 1/2 | - | В долях длины пиломатериала |
|  | Рак | - | 1/3 | - | В долях длины пиломатериала |
|  | Сорт | 3 | - | - | - |
|  | Сучки, частично сросшиеся и несросшиеся пластевые и ребровые на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 1/3 | - | в долях ширины стороны |
|  | Трещины, Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец длиной | - | 200 или 1/6 | - | мм или доли длины пиломатериала |
|  | Ширина | 75 | 150 | - | мм |
|  | Гнили | - | 50 | - | % площади пиломатериала |
|  | Сучки, сросшиеся здоровые пластевые и ребровые на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 0,5 | - | в долях ширины стороны |
|  | Сучки, частично сросшиеся и несросшиеся пластевые и ребровые на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | - | 3 | - | шт. |
|  | Трещины, Торцовые (кроме трещин усушки) | - | 0,5 | - | на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала |
| Извещатель охранный магнитоконтактный | Степень защиты оболочки | Более IP 57 | - | - | - |
|  | выходное сопротивление при замкнутых контактах | 0,5 | - | - | Ом |
|  | Выходное сопротивление при разомкнутых контактах | 5 | - | - | мОм |
|  | Максимальная коммутируемая мощность | 10 | - | - | Вт |
|  | Коммутируемое напряжение в диапазоне не уже | 0,02 | 72 | - | В |
|  | Температура эксплуатации в диапазоне не уже | -50 | +50 | - | °С |
|  | Наработка на отказ | 200000 | - | - | ч |
| Уголки стальные | Толщина полки | 3 | - | - | мм |
|  | Радиус закругления полок | - | до 2,4 | - | мм |
|  | Площадь поперечного сечения | - | 7,28 | - | см2 |
|  | Момент инерции плоскости X-X | 3,55 | - | - | см4 |
|  | Масса 1 м | - | 5,72 | - | кг |
|  | Предельные отклонения по ширине полки | -1,5 | +1,5 | - | мм |
|  | Масса уголка | 7,4 | - | - | кг |
|  | Номер уголка | 4 | - | - | - |
|  | Предельные отклонения по толщине полки | -0,5 | +0,3 | - | мм |
|  | Длина уголка | 4 | - | - | м |
|  | Ширина полки | - | 63 | - | мм |
|  | Отклонение от прямого угла при вершине | - | 35 | - | ` |
|  | Точность прокатки | - | А;В | - | - |
|  | Радиус внутреннего закругления | - | 7 | - | мм |
| Швеллеры стальные горячекатаные | Высота | 140 | - | - | мм |
|  | Радиус внутреннего закругления | - | 11,5 | - |  |
|  | Масса 1 м | - | до 26,73 | - | кг |
|  | Уклон полок | - | 10 | - | % |
|  | Предельное отклонение по толщине полки | -0,8 | - | - | мм |
|  | Момент сопротивления плоскости Y-Y | - | 43,58 | - | cv3 |
|  | Предельные отклонения по длине | - | 100 | - | мм |
|  | Δ | - | 1,5 | - | мм |
|  | Масса изделия | 11,88 | - | - | кг |
|  | Форма и размер | - | с уклоном внутренних граней полок; с параллельными гранями полок; экономичные с параллельными гранями полок; легкой серии с параллельными гранями полок; специальные | - | - |
|  | Толщина полки | - | 10,5 | - | мм |
|  | Уклон внутренних граней полок | - | 10 | - | % |
|  | Толщина стенки | от 3,1 | - | - | мм |
|  | Длина изделия | - | 12 | - | м |
|  | Предельные отклонения по ширине полки | -3 | +3 | - | мм |
|  | Момент инерции плоскости Х-Х | - | до 1791,02 | - | см4 |
|  | Серия | - | У; П; Э; Л; С | - | - |
|  | Радиус закругления полки | - | 5 | - | мм |
|  | Ширина полки | - | 100 | - | мм |
|  | Швеллер | - | мерный; немерный; кратный | - | - |
|  | Площадь поперечного сечения | - | 34,04 | - | см2 |
|  | Номер швеллера | - | До 20 | - | - |
| Кабель телефонный | Количество сигнальных жил в сердечнике | - | 4 | - | шт. |
|  | Фактическое число пар в кабелях | - | 101 | - | шт. |
|  | Толщина изоляции жил | - | 0,4 | - | мм |
|  | Номинальная и минимальная толщина оболочки кабеля | 1,2 | - | - | мм |
|  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С | 42 | - | - | Ом |
|  | Относительное удлинение изоляции при разрыве | 125 | - | - | % |
|  | Устойчивость к повышенной температуре окружающей среды | 50 | - | - | °C |
|  | Номинальный диаметр токопроводящих жил | 0,32 | - | - | мм |
|  | Коэффициент затухания при температуре 20 °С | - | 2,5 | - | дБ/км |
|  | Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины | 40 | 55 | - | нФ |
|  | Строительная длина | 300 | - | - | м |
|  | Гидрофобный заполнитель | - | присутствует/отсутствует | - | - |
|  | Расчетная масса 1 км кабеля | - | 2136 | - | кг |
|  | Срок службы | 20 | - | - | лет |
|  | Устойчивость к пониженной температуре окружающей среды в условиях фиксированного монтажа | - | -50 | - | °C |
|  | Номинальное число пар в кабелях | - | 100 | - | шт. |
|  | Прочность при растяжении изоляции | 6 | - | - | Мпа |
|  | Марка кабеля | - | ТППэп; ТППэпЗ; ТПппЗП; ТППэпБГ; | - |  |
|  | Предельные отклонения по толщине изоляции жил | -0,05 | +0,05 | - | мм |
|  | Частота тока | - | 1024 | - | кГц |
|  | Изоляция | - | Пленко-пористая изоляция; сплошная | - | - |
|  | Наружный диаметр | - | 45 | - | мм |
| Прокат листовой горячекатаный | Плоскостность | - | ПО; ПВ; ПУ; ПН | - | - |
|  | Предельное отклонение по толщине проката | -0,8 | +1 | - | мм |
|  | Вариант изготовления | - | листы; рулоны | - | - |
|  | Отклонения от плоскостности на 1 м длины проката | - | 12 | - | мм |
|  | Серповидность проката на длине 3 м | - | 10 | - | мм |
|  | Точность прокатки | - | А;Б | - | - |
|  | Надрывы и другие дефекты | - | 37,5 | - | мм |
|  | Телескопичность рулонов | - | 70 | - | мм |
|  | Ширина проката | Более 650 | - | - | мм |
|  | Серповидность проката на 1 м длины | - | 2 | - | мм |
|  | Предельное отклонение по ширине проката | - | +65 | - | мм |
|  | Толщина проката | 10 | 12 | - | мм |
|  | Кромка | - | обрезная; необрезная | - | - |
| Трубы стальные водогазопроводные | Толщина стенки труб | 2,35 | - | - | мм |
|  | Предельные отклонения по наружному диаметру | -0,5 | +0,4 |  | мм |
|  | Наружный диаметр | - | 42,3 | - | мм |
|  | Трубы выдерживают гидравлическое давление | более 2,3 | - | - | Мпа |
|  | Труба оцинкованная | - | да; нет | - | - |
|  | Кривизна труб на 1 м длины | - | 2 | - | мм |
|  | Серия | - | легкая; обыкновенная; усиленная | - | - |
|  | Предельные отклонения по толщине стенки | -15 | +8 | - | % |
|  | Условный проход | - | 20, 25; 32 | - | мм |
|  | Масса 1 м труб | - | 3,8934 | - | кг |
| Краски масленые жидкотертые | Марка краски | - | - | белила цинковые МА-22; МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая для внутренних работ | - |
|  | Пленкообразующее вещество | - | Олифа оксоль или Олифа комбинированная | - | - |
|  | Массовая доля пленкообразующего вещества | 25 | - | - | % |
|  | Массовая доля летучего вещества | - | 27 | - | % |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4)с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С в пределах | 65 | 140 | - | с |
|  | Степень перетира | - | 80 | - | мкм |
|  | Укрывистость невысушенной пленки краски | - | 235 | - | г/м2 |
|  | Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С | - | 24 | - | ч |
|  | Твердость пленки по маятниковому прибору тип М-3 | 0,1 | - | - | у.е. |
|  | Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) | 0,05 | - | - | у.е. |
|  | Условная светостойкость пленки | 2 | - | - | ч |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С | 0,5 | - | - | ч |
|  | Толщина однослойного и двухслойного покрытия | - | 60 | - | мкм |
| Ацетилен газообразный технический | Описание | - | - | Предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов | - |
|  | Плотность при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) | Более 1 | - | - | кг/м3 |
|  | Молекулярная масса (по международным атомным массам 1985 г.) | Более 26 | - | - | - |
|  | Объемная доля ацетилена | 98,5 | - | - | % |
|  | Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов | - | 1,4 | - | % |
|  | Объемная доля фосфористого водорода | - | 0,08 | - | % |
|  | Объемная доля сероводорода | - | 0,05 | - | % |
|  | Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3 | - | 0,6 | - | - |